广州市市场监督管理局制动器衬片产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

在企业的待销产品中随机抽取。

乘用车盘式衬片、乘用车鼓式衬片、商用车盘式衬片每批次产品抽取样品32片，其中16片作为检验样品，16片作为备用样品。商用车鼓式衬片每批次产品抽取样品16片，其中8片作为检验样品，8片作为备用样品。

随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

表1  乘用车盘式衬片检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有害成分限量 | 石棉含量 | GB 5763-2018 | GB/T 23263-2009 |
| 2 |  | 有害元素 |  | JC/T 2268-2014 |
| 3 | 摩擦性能 |  |  | GB/T 34007-2017 |
| 4 | 剪切强度 |  |  | GB/T 22309-2008 |

表2  乘用车鼓式衬片检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有害成分限量 | 石棉含量 | GB 5763-2018 | GB/T 23263-2009 |
| 2 |  | 有害元素 |  | JC/T 2268-2014 |
| 3 | 摩擦性能 |  |  | GB/T 17469-2012 |
| 4 | 剪切强度 |  |  | GB/T 22309-2008 |
| 注：非粘接型样品不做剪切强度。 |  |  |  |  |

表3  商用车盘式衬片检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有害成分限量 | 石棉含量 | GB 5763-2018 | GB/T 23263-2009 |
| 2 |  | 有害元素 |  | JC/T 2268-2014 |
| 3 | 摩擦性能 |  |  | GB/T 34007-2017 |
| 4 | 剪切强度 |  |  | GB/T 22309-2008 |

表4  商用车鼓式衬片检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有害成分限量 | 石棉含量 | GB 5763-2018 | GB/T 23263-2009 |
| 2 |  | 有害元素 |  | JC/T 2268-2014 |
| 3 | 摩擦性能 |  |  | GB/T 34007-2017 |

3 判定规则

3.1依据标准

GB 5763-2018 《汽车用制动器衬片》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

经检验，所检验项目全部符合标准要求，判定为被抽查产品未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。